中华人民共和国行业标准

石膏砌块砌体技术规程

(征求意见稿)

前言

根据中华人民共和国住房和城乡建设部建标[2008]102号文要求，本规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见基础上,制定了本规程。

本规程主要技术内容是：1总则；2术语；3材料；4构造设计；5施工技术；6质量验收。

本规程由中华人民共和国住房和城乡建设部负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。

本规程主编单位：南通建筑工程总承包有限公司（地址：江苏省南通市海门市中南大厦，邮政编码：226124）

本规程参编单位：中国建筑科学研究院

东南大学

江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司

中国新型建筑材料工业杭州设计研究院

北京市翔牌墙体材料有限公司

龙信建设集团有限公司

本规程主要起草人：董年才  张  军  侯海泉  陆建忠  杨金明  郭正兴

刘家彬  王立云  薛滔菁  堵效彦  刘  瑛

目次

1  总则……………………………………………………………………………………………4

2  术语……………………………………………………………………………………………5

3  材料……………………………………………………………………………………………6

3.1  石膏砌块…………………………………………………………………………………6

3.2  粘结浆……………………………………………………………………………………6

4  构造设计………………………………………………………………………………………7

5  施工技术………………………………………………………………………………………10

5.1  一般规定…………………………………………………………………………………10

5.2  施工准备…………………………………………………………………………………10

5.3  砌筑施工要求……………………………………………………………………………11

5.4  构造柱施工要求…………………………………………………………………………12

5.5  墙面装饰层施工要求……………………………………………………………………13

5.6  冬期施工要求……………………………………………………………………………13

6  质量验收………………………………………………………………………………………15

6.1  一般规定…………………………………………………………………………………15

6.2  主控项目…………………………………………………………………………………15

6.3  一般项目…………………………………………………………………………………15

6.4  工程验收…………………………………………………………………………………17

本规程用词说明………………………… ………………………………………………………20

条文说明………………………………… ………………………………………………………21

1  总则

1.0.1  为保证石膏砌块砌体的质量，做到技术先进，经济合理，安全可靠，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于抗震设防烈度为8度及8度以下地区的工业与民用建筑中，采用石膏砌块砌筑的室内非承重墙体的设计、施工和质量验收。

1.0.3  石膏砌块砌体的工程设计、施工和质量验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  石膏砌块  Gypsum block

以建筑石膏为主要原料，经加水搅拌，浇注成型和干燥制成的轻质块状建筑石膏制品。生产中允许加入纤维增强材料、轻集料、发泡剂等辅助原料。

2.0.2  粘结浆  Caking mortar

用于石膏砌块砌筑和嵌缝的建筑材料，是石膏基粘结浆和水泥基粘结浆的统称。

3  材料

3.1  石膏砌块

3.1.1  石膏砌块产品的技术性能应符合《石膏砌块》JC/T698的规定。

3.2  粘结浆

3.2.1  粘结浆抗折强度不小于5.0MPa，抗压强度不小于10.0MPa，拉伸粘结抗

折强度不小于0.50MPa。

4  构造设计

4.0.1  属下列部位或环境中的砌体，不得采用石膏砌块：

1  外墙部位。

2  地面以下或防潮层以下的砌体。

3  长期处于浸水和化学侵蚀环境中的砌体。

4.0.2  墙体下部应设置与墙体同宽度，高度不小于200mm现浇混凝土或预制混凝土或砖砌条基，厨房、卫生间等有防水要求的房间应采用现浇混凝土条基。

4.0.3  厨房、卫生间应采用防潮实心石膏砌块，墙体内侧抹灰应采取有效的防水措施。

4.0.4  门窗洞口四周200mm范围内的石膏砌体应采用细石混凝土填实，或加设与墙同厚度、宽度100mm的钢筋混凝土边框。

4.0.5  墙体隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ118的要求，对隔声要求较高的建筑，可采用下列措施提高其隔声性能：

1  在石膏砌块孔洞内填矿渣棉、玻璃棉、泡沫混凝土、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等松散材料。

2  砌筑双层石膏砌块墙体。

4.0.6  石膏砌块墙体应与主体结构的梁或顶板、柱或墙有可靠的连接，一般情况下宜采用柔性连接，当忽略砌体的变形时,可采用刚性连接（图4.0.6-1～4.0.6-4）。

4.0.7  除宽度小于1.2m时，可采用配筋砌体过梁外，门窗洞口顶部应采用钢筋混凝土过梁。

4.0.8  砌体沿柱或墙高度方向每隔500mm应设2ф6拉结筋，拉结筋应伸入墙

内，伸入墙内的长度：当抗震烈度为6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于

700mm；当抗震烈度为8、9度时宜沿墙全长贯通。

4.0.9  当墙长大于5m时，墙顶与梁或顶板宜有拉结；墙长超过层高2倍时，宜设置钢筋混凝土构造柱；墙高超过4m时，墙体高度1/2处宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系粱。

4.0.10  石膏砌块墙体与不同材料的接缝处和阴阳角部位应采用粘结石膏贴涂塑玻纤网格布加强带进行处理。

5  施工技术

5.1  一般规定

5.1.1  石膏砌块运输时应有专门包装，搬运或安装时应轻拿轻放。存放石膏砌块应保持垂直方向，下部应用垫木架空。不同规格型号、强度等级的石膏砌块应分别堆放，最高码放不应超过3层。

5.1.2  石膏砌块宜室内存放，严禁淋雨受潮，应避免碰撞。

5.1.3  石膏砌块含水率应在8%±1%范围内后方可砌筑。

5.1.4  石膏砌块的强度等级应符合设计要求。

5.1.5  粘结浆的强度等级和品种应符合设计要求，并应通过试配确定配合比。

5.1.6  石膏砌块墙内不得混砌粘土砖、蒸压加气混凝土砌块、混凝土小型空心砌块等其他墙体材料。

5.1.7  对设计要求或施工所需的各种孔洞，应在砌筑时进行预留或预埋，不得在已砌筑的墙体上随意打洞。

5.2  施工准备

5.2.1 除通用砌筑工具外，还应配备手锯、砂轮切割机、橡皮锤、电钻等施工工具。

5.2.2  砌筑工程所使用的材料进场时应查验产品合格证书、产品性能检测报告，对石膏砌块、水泥、钢筋、砂石、粘结石膏、涂塑玻纤网格布、外加剂等材料应按照有关规定进行复验。外加剂应符合环保要求的相关规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。

5.2.3  墙体施工前应按照房屋设计施工图绘制石膏砌块平面、立面排块图。排列时应根据石膏砌块规格、灰缝厚度和宽度、门窗洞口尺寸、过梁与水平系梁的高度、构造柱位置、预留洞大小等进行错缝搭接排列。

5.2.4  墙体砌筑前应检查基层情况，其表面应平整，不得有污染杂物，现浇混凝土条基的强度应达到1.2N/mm2后，方可进行砌筑。

5.2.5  墙体砌筑时，应按照施工图弹出墙体位置线，在墙体阴阳角处设立皮数杆,纵横墙皮数杆的间距不宜大于15m。

5.3  砌筑施工要求

5.3.1  砌筑时，石膏砌块应上下错缝搭接，搭接长度不应小于石膏砌块长度的1/3，石膏砌块的长度方向应与墙体方向平行一致，榫槽应向下。墙体转角、丁字墙、十字墙连接部位应上下搭接咬砌。

5.3.2  砌体灰缝应符合下列规定：

1  砌体的水平和竖直灰缝应横平、竖直、厚度均匀、密实饱满。不得出现假缝。

2  水平灰逢的厚度和竖直灰逢的宽度应控制在5～10mm以内。

3  砌筑时，粘结浆应随铺随砌，水平灰缝宜采用铺浆法砌筑，一次铺浆长度不得超过两块石膏砌块的长度，铺浆应满铺；竖向灰缝应采用满铺端面法，即将石膏砌块端面朝上铺满粘结浆再上墙挤紧。砌筑时用力向横、竖方向挤压，同时用橡皮锤敲击挤实，并及时刮去从缝中挤出的多余粘结浆。

5.3.3  粘结浆应符合下列规定：

1  采用石膏基粘结浆时，调制量从加水时计算，使用时间不应超过80min，硬化后不得掺水继续使用。

2  采用水泥基粘结浆时，拌和时间自投料完算起，不得少于3min，并应在初凝前使用完毕。如出现泌水现象，应在砌筑前再次搅拌。

5.3.4  石膏砌块墙体与主体结构梁或顶板连接应符合下列规定：

1  石膏砌块墙体与主体结构梁或顶板采用柔性连接时，应采用粘接石膏将10～15mm厚泡沫交联聚乙烯带粘贴在主体结构梁或顶板上，石膏砌块砌筑至泡沫交联聚乙烯带。泡沫交联聚乙烯宽度为墙体厚度减去10mm。

2  石膏砌块墙体与主体结构梁或顶板采用刚性连接时，墙体砌筑至梁或顶板底面时宜留置20～25mm间隙，应打入木楔顶紧，然后用粘结浆嵌入缝隙。木楔应经过防腐处理，每块石膏砌块不得少于一付。

5.3.5  石膏砌块墙体与主体结构柱或墙连接应符合下列规定：

1  石膏砌块墙体与主体结构柱或墙采用柔性连接时，应采用粘接石膏将10～15mm厚泡沫交联聚乙烯带粘贴在主体结构墙或柱上，石膏砌块紧贴泡沫交联聚乙烯带砌筑。泡沫交联聚乙烯宽度为墙体厚度减去10mm。

2  石膏砌块墙体与主体结构柱或墙采用刚性连接时，应先将木构件用钢钉固定在主体结构墙或柱上，钢钉间距不得大于500mm，然后应在石膏砌块断面凹槽内铺满粘结浆，通过石膏砌块凹槽卡住木构件。木构件应经过防腐处理。

5.3.6  砌入墙内的拉结筋应放置在水平灰缝的粘结浆中，不得有外露现象。

5.3.7  墙体的转角处和交接处的各方向应同时砌筑，应同时砌筑而又留置的临时间断处，应砌成斜槎，不宜留直槎。接槎时，应先清理基面，并应填实粘结浆、保持灰缝平直、密实。

5.3.8  施工中需要在砌体中设置的临时性施工洞口，其侧边距离交接处的墙面不应小于500mm。洞口上部应设置过梁。

5.3.9  砌体严禁留设脚手眼。

5.3.10  墙体每天砌筑的高度不宜超过1.8m。

5.3.11  墙体砌筑过程中，应随时用靠尺、水平尺和吊锤检查，调整墙面的平整度和垂直度。不得在粘结浆凝固过程中敲打校正。

5.3.12  砌筑时，墙面应用原粘结浆做嵌缝处理。

5.3.13  石膏砌块墙砌筑完成后，应用石膏腻子或粘接石膏将缺损或掉角处修补平整。

5.3.14  墙体孔洞中需填充隔声材料时，应在砌筑前填满，不得捣实。填充材料必须干燥、洁净。

5.3.15  管线安装应符合下列规定：

1  在砌体墙上设置管线，应待砌体灰缝达到粘接强度后进行。

2  墙体埋设管线应使用专用开槽工具，不得用斧凿。

3  安装后的管线表面应低于墙面4～5mm，并应与墙体卡牢固定，不得有松动、反弹现象，管线安装后应采用粘结石膏填实补平。如墙体设有多排垂直管线时，应在石膏砌块墙间留出适当空隙，布管后应用粘接石膏或混凝土填实补平。

5.4  构造柱施工要求

5.4.1  设置钢筋混凝土构造柱的石膏砌块砌体，应按绑扎钢筋、砌筑墙体、支设模板、浇筑混凝土的施工顺序进行施工。

5.4.2  墙体与构造柱连接应砌成“马牙槎”，从每层柱脚开始，先退后进，形成100mm的凹凸槎口。柱与墙交接处，沿墙高度方向每皮石膏砌块设2ф6拉结筋，每边伸入墙内应为1000mm。

5.4.3  构造柱两侧模板应紧贴墙面，支撑应牢固，严禁板缝漏浆。

5.4.4  浇筑构造柱的混凝土前，应将砌体槎口凸出部位及底部落地灰等杂物清理干净，然后应先注入与混凝土配合比相同的50mm厚水泥砂浆，再分段浇筑混凝土。凹型槎口的腋部应振捣密实。

5.5  墙面装饰层施工要求

5.5.1  在墙面装饰层施工前，应清理砌体表面浮灰、杂物，设备孔洞、管线槽口周围应用与墙体同强度的石膏腻子批嵌刮平。

5.5.2  刮墙面腻子前，应先刷界面剂一度，随后应满批石膏腻子二度共3～5mm厚。最后施工装饰面层。

5.5.3  石膏砌块墙体与不同材料的接缝处和阴阳角部位应采用粘结石膏贴涂塑玻纤网格布加强带进行处理，加强带与各基体材料的搭接宽度不应小于150mm，网格布间搭接宽度不得小于50mm。

5.5.4  厨房、卫生间等粘贴瓷砖墙面，应先满贴涂塑玻纤网格布或满铺镀锌钢丝网，水泥砂浆打底后施工防水层。最后粘贴瓷砖面层。

5.6  冬期施工要求

5.6.1  当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时，砌体工程应及时采取冬期施工措施。

注：1  气温根据当地气象资料确定。

2  冬期施工期限以外，当日最低气温低于0℃时，也应根据本章的规定执行。

5.6.2  砌体工程冬期施工应编制冬期施工方案。

5.6.3  冬期施工所用的材料应符合下列要求：

1  石膏砌块砌筑采用胶质水泥砂浆粘结浆时，应采用普通硅酸盐水泥拌制，砂不得含有冰块和大于10mm的冻结块。

2  粘接石膏应防止受冻，如遭冻结，不得使用。

3  石膏砌块不得遭水浸冻。

4  现场运输与储存粘结浆应有冬期施工措施。

5.6.4  砌筑后应及时用保温材料对砌体进行覆盖，砌筑面不得留有粘结浆。

5.6.5  粘结浆应比常温施工提高一级，且粘结浆使用时的温度不应低于5℃。

5.6.6  石膏砌块砌体不得采用冻结法施工。埋有未经防腐处理的钢筋的石膏砌块砌体不得采用掺氯盐砂浆法施工。

5.6.7  当粘接浆中掺外加剂时，其掺量应由试验确定，并应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规程》GB50119的有关规定。

5.6.8  当采用暖棚法施工时，石膏砌块和粘结浆在砌筑时的温度以及离所砌的结构底面下500mm处的棚内温度不应低于+5℃。

5.6.9  在暖棚内的砌体养护时间，应根据暖棚内温度按表5.6.9确定。

表5.6.9  暖棚法砌体养护时间

| 暖棚内温度（℃） | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护时间（d） | ≥6 | ≥5 | ≥4 | ≥3 |

6  质量验收

6.1一般规定

6.1.1  石膏砌块砌体应按检验批进行验收，检验批按主控项目和一般项目进行验收。

6.2  主控项目

6.2.1  石膏砌块和粘结浆的强度等级及品种型号应符合设计要求。

抽检数量：每一生产厂家，每1万块石膏砌块至少应抽检一组。每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的粘结浆，每台搅拌机应至少抽检一次。

检验方法：检查石膏砌块和粘结材料的产品合格证、产品性能检测报告、强度试验报告。

6.2.2  石膏砌块墙体高超过4m或墙长超过层高2倍时应按设计要求设置钢筋混凝土水平系梁或构造柱。

抽检数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

6.2.3  石膏砌块墙体与梁或顶板、柱或墙的连接构造措施应符合设计要求。

抽检数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

6.3  一般项目

6.3.1  石膏砌块砌体水平灰缝厚度和竖直灰逢的宽度宜为8 mm，但不应小于5mm，也不应大于10 mm。

抽检数量：在检验批的标准间中抽查10%，且不应少于3间。

检验方法：用尺量缝隙厚度和2m砌体长度折算。

6.3.2  石膏砌块砌体水平和竖向灰缝应密实，粘结浆在接缝处应从水平及竖向缝槽内挤压外溢，外溢部位长度达到灰缝长度的80%以上。

抽检数量：在检验批中抽查不应少于3处。

检验方法：目测检查，每处不少于3块。

6.3.3  石膏砌块砌体内设置的拉结钢筋位置应与块体皮数相符合，拉结钢筋应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求。

抽检数量：在检验批中抽检20%，且不应少于5 处。

检验方法：观察和用尺量检查。

6.3.4  石膏砌块上墙后不得有破碎、断裂、多于一处的缺角（缺角尺寸应小于30 mm ×30mm）。

抽检数量：在检验批中抽查不应少于3处。

检验方法：观察、尺量检查。

6.3.5  墙体转角处和纵横墙交接处石膏砌块应相互搭接并同时砌筑，临时间断处宜砌成斜搓，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

抽检数量：每检验批抽检20%接槎，且不应少于5处。

检验方法：观察检查。

6.3.6  石膏砌块砌体阴阳角处及砌体与不同材料基体交接处表面，应采用粘结石膏粘贴涂塑玻纤网格布加强，涂塑玻纤网格布与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

抽检数量：每检验批抽查10%填充墙片（每两柱间的填充墙为一墙片），且不应少于3片墙。

检查方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录（表见附录A 隐蔽工程验收记录表）。

6.3.7  石膏砌块砌体施工的垂直度及轴线偏移应符合表6.3.7的规定。

抽检数量：在检验批的标准间中随机抽查10%，但不应少于3间；大面积房间和楼道按两个轴线或每10延长米按一标准间计数。每间检验不应少于3处。

表6.3.7  墙体轴线及垂直度允许偏差

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  | 10 | 用尺检查 |
| 2 | 垂直度 | 立面垂直度 | 5 | 用2m托线板或 吊线、尺检查 |
|  |  | 阴阳角垂直度 | 5 |  |

6.3.8  石膏砌块砌体的一般尺寸允许偏差应符合表6.3.8的规定。

表6.3.8  石膏砌体一般尺寸允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 门窗洞口高、宽（后塞口） | ±5 | 用尺检查 |
| 3 | 水平灰缝平直度 | 10 | 拉10m线和尺检查 |

6.3.9  石膏砌块砌体不应与其他块材混砌。

抽检数量：在检验批中抽检20%，且不应少于5处。

检验方法：外观检查。

6.3.10  石膏砌块墙砌筑时应错缝搭砌，搭接长度不应小于石膏砌块长度的1/3。

抽检数量：在检验批的标准间中抽查10%，且不应少于3间。

检查方法：观察和用尺检查。

6.3.11  石膏砌块填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定的空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后，再将其补砌挤紧。

抽检数量：每检验批抽查10%填充墙片（每两柱间的填充墙为一墙片），且不应少于3片墙。

检查方法：观察检查。

6.4  工程验收

6.4.1  石膏砌块砌体工程应对下列隐蔽工程进行验收（表见附录A 隐蔽工程验收记录表）：

1  墙体底部砌的烧结粘土普通砖或多孔砖，或普通混凝土小型空心砌块，或现浇混凝土导墙等；

2  石膏砌块砌体与主体结构的连接构造措施；

3  钢筋混凝土水平系梁、过梁及构造柱；

4  石膏砌块砌体内设置的拉结钢筋种类、位置、间距、埋置长度；

5  石膏砌块砌体阴阳角处及石膏砌块砌体与不同材料基体交接处表面加强措施。

6.4.2  石膏砌块砌体工程验收时应提供下列资料：

1  材料的出厂合格证或试验检验资料；

2  粘结浆及石膏砌块的进场复试资料；

3  混凝土试块强度试验报告；

4  砌体工程施工记录；

5  分项工程质量检验评定记录；

6  隐蔽工程验收记录；

7  冬期施工记录；

8  重大技术问题的处理或修改设计的技术文件；

9  其他必须检查的项目；

10  其他有关文件和记录。

6.4.3  石膏砌块砌体工程的验收，除检查有关文件、记录外，还应当进行外观抽查。

6.4.4  当提供的文件、记录及外观检查的结果符合有关现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）和《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203）的要求时方可进行验收。

附录A   隐蔽工程验收记录记录表

第  页,共  页

| 工程名称 |  |  | 项目经理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  | 专业工长 |  |  |
| 隐蔽工程项目 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 施工标准名称及代号 |  |  |  |  |  |
| 施工图名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 隐蔽工程部位 | 质量要求 | 施工单位自查记录 |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 施工单位 自查结论 | 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 |  |  |  |  |

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明必须按其他有关标准、规范执行时，采用“应按……执行”或“应符合…… 要求或者规定”。

中华人民共和国行业标准

石膏砌块砌体技术规程

(征求意见稿)

条文说明

目次

1  总则……………………………………………………………………………………………23

4  构造设计………………………………………………………………………………………24

5  施工技术………………………………………………………………………………………25

5.1  一般规定…………………………………………………………………………………25

5.2  施工准备…………………………………………………………………………………25

5.3  砌筑施工要求……………………………………………………………………………26

5.4  构造柱施工要求…………………………………………………………………………27

5.5  墙面装饰层施工要求……………………………………………………………………27

5.6  冬期施工要求……………………………………………………………………………28

6  质量验收………………………………………………………………………………………30

6.2  主控项目…………………………………………………………………………………30

6.3  一般项目…………………………………………………………………………………30

6.4  工程验收…………………………………………………………………………………31

1  总则

1.0.1  制定本规程的目的是提高石膏砌块砌体的工程质量，保证安全使用。

1.0.2  本规程的适用范围明确规定为采用石膏砌块的室内非承重墙体的设计、施工和验收。

1.0.3  为保证石膏砌块砌体的工程施工质量，还应全面执行国家现行有关标准的规定。如下列标准：

1  《砌体工程施工质量验收规范》GB50203；

2  《砌体结构设计规范》GB50003；

3  《建筑抗震设计规范》GB50011；

4  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300。

4  构造设计

4.0.1  石膏砌块强度较低，吸水率较大，不得用于外墙和地面以下墙体的砌筑，首层墙体应加设防潮层；石膏砌块对强酸性介质和强碱性介质的耐腐蚀性较差，因此不得使用在酸碱环境中。为确保石膏砌块砌体的耐久性和结构安全，明确了石膏砌块不适用的三种环境。

4.0.2  考虑到石膏砌块的强度及耐久性，又不宜承受剧烈碰撞，以及吸湿性大等因素，同时为提高厨房、卫生间等有防水要求的房间的防水性能等因素而作此规定。

4.0.3  考虑石膏砌块强度较低，吸水率较大，厨房、卫生间应采取有效的防水措施；由于厨房、卫生间二次装修变化较大，同时石膏空心砌块壁较薄，吊挂重物易引起开裂、渗漏及不能满足承载力要求等因素,而作此规定。

4.0.4  石膏砌块砌体门窗洞口四周易开裂，应用混凝土填实，提高局部抗压强度。当石膏砌块强度较低，厚度较小时，门洞两侧的石膏砌块砌体牢固性、稳定性较差，为了加强门洞的稳定性，宜设钢筋混凝土边框。

4.0.5  根据《民用建筑隔声设计规范》GBJ118，住宅、学校等民用建筑，其分户墙及隔墙的空气声计权隔声量要求较高标准的为一级，隔声量为50db，一般标准为二级，隔声量为45db，最低标准为三级，隔声量为40db。

120厚单层空心石膏砌块的空气声计权隔声量为45.5db，能满足一般隔声标准，若将石膏砌块孔洞内填充松散材料，其空气声计权隔声量达到50db以上。

4.0.6  当相邻结构变形较大，具有反复性或可能传递力时，宜采用柔性连接；当石膏砌块砌体的变形可忽略时，宜采用刚性连接。

4.0.8～4.0.9  《建筑抗震设计规范》GB50011第13.3.3条规定了钢筋混凝土结构中的砌体填充墙应采取的抗震措施。当墙体长度大于5m时，墙顶与梁或顶板的拉结可采用在梁或顶板下预埋钢筋或埋件，砌入墙体内的做法。

4.0.10  鉴于石膏砌块与混凝土的收缩性能不同，在材料的结合部位很容易产生裂缝，实践证明：采用涂塑玻纤网格布加强带对薄弱环节进行处理，是行之有效的办法。

5  施工技术

5.1  一般规定

5.1.1  产品包装可减少石膏砌块搬运、堆放过程中的损耗，并为创建文明工地提供方便和条件。最高码放不超过3层便于施工过程中材料的人工搬运。

5.1.2  考虑到石膏砌块强度较低，吸水率较大，碰撞易碎，特作此规定。

5.1.3  由于石膏砌块的含水率受环境变化影响较大，控制石膏砌块的含水率，使石膏砌块的材料性能趋于稳定，能有效减少石膏砌块砌体的收缩裂缝。

5.1.4～5.1.5  石膏砌块和粘结浆的强度等级是保证石膏砌块砌体强度最基本的因素，故要求符合设计要求。

5.1.6  由于不同材料砌块的强度、弹性模量差异较大，混砌极易引起砌体裂缝，影响砌体强度。

5.1.7  由于石膏砌块强度较低且空心石膏砌块壁较薄，在已砌筑的墙体上随意打洞，影响石膏砌块砌体强度，降低墙体的稳定性，甚至产生裂缝。

5.2  施工准备

5.2.2  材料的产品合格证书和产品性能检测报告是工程质量评定中必备的质量保证资料之一，特作此规定。此外，对工程质量有影响的块材、水泥、钢筋、砂石、粘结石膏、玻纤网格布等主要材料应进行性能的复验，合格后方可使用。鉴于市场上外加剂品牌较多，为符合环保要求，故要求外加剂应经检验合格后方可应用于工程。

5.2.3  编制石膏砌块砌体排块图是施工作业准备的一项首要工作，也是保证石膏砌块墙体工程质量的重要技术措施。尤其是初次接触石膏砌块施工更应编制排块图。在编制时，应综合考虑石膏砌块规格、灰缝厚度和宽度、门窗洞口尺寸、过梁与水平系梁的高度、构造柱位置、预留洞大小等，使排块图真正起到指导施工的作用。

5.2.4  检查基层情况，清理污染杂物是为了确保墙体与基层之间粘接牢固。现浇混凝土条基的强度达到1.2N/mm2后，才能够承受上部砌体的荷载。

5.2.5  砌筑前弹出墙体位置线和设立皮数杆是保证石膏砌块砌体砌筑质量的重要措施。能使轴线准确，墙面平整，砌体水平会缝平直并厚度一致，故施工中应坚持使用。

5.3  砌筑施工要求

5.3.1  石膏砌块上下错缝、搭接咬砌，主要保证墙体传递竖向荷载的直接性，避免产生竖向裂缝，影响石膏砌块砌体强度，保证石膏砌块砌体的整体性。石膏砌块的榫槽向下，易于铺放粘结浆和保证水平灰缝的饱满度。

5.3.2  明确石膏砌块砌体灰缝的具体规定和要求。灰缝横平、竖直、厚度均匀，既是对石膏砌块砌体表面美观的要求，又有利于石膏砌块砌体均匀传力。

由于石膏砌块不应浇水湿润后再砌筑，为防止粘结浆中水分被石膏砌块吸收，以随铺随砌为宜，一次铺浆长度不得超过两块石膏砌块的长度。垂直灰缝的饱满度对石膏砌块砌体的抗剪强度影响明显，对防止墙体裂缝至关重要，故竖向会缝宜采用满铺端面法，已确保砌筑质量。

5.3.3  粘接石膏硬化后已失去化学活性，再次掺水搅拌不能起到塑化作用，将极大的影响其强度，故不得使用。

施工时，水泥基粘结浆放置时间过长会产生泌水现象，使其和易性变差，操作困难，灰缝不易饱满，影响石膏砌块砌体的强度。因此，砌筑前应再次搅拌。

5.3.4～5.3.5  石膏砌块墙体应与主体结构的梁或顶板、柱或墙有可靠的连接，《建筑抗震设计规范》GB50011第13.3.3条规定一般情况下宜采用柔性连接，当忽略石膏砌块砌体的变形时,可采用刚性连接。

5.3.6  保证粘结浆与钢筋有较好的握裹力，并与石膏砌块较好的粘接，同时对钢筋起到保护作用。

5.3.7  明确墙体转角处和交接处砌筑的规定和要求。转角处和交接处的砌筑质量是保证石膏砌块砌体结构整体性能和抗震性能的关键。

5.3.8  在墙上留置临时性施工洞口，限于施工条件，有时确实难免，但洞口位置不当或洞口过大，虽经补砌，也必然削弱墙体的整体性。为此，本条对在墙上留置临时性施工洞口作了具体的规定。

5.3.9  石膏砌块强度较低，单块石膏砌块高度较高，为保证石膏砌块砌体强度和施工过程中墙体的稳定性，故不得在石膏砌块砌体上留设脚手眼。

5.3.10  规定墙体每天砌筑高度有利于已砌筑墙体的粘结浆强度的增长，使其稳定，有利于墙体收缩裂缝的减少。因此，控制每天的砌筑高度是必要的。

5.3.11  石膏砌块墙体无需抹灰，施工过程中应严格控制墙面的平整度和垂直度，考虑施工技术水平，墙体砌筑过程中，应利用检测工具随时进行检查，确保工程质量。

5.3.12～5.3.13  石膏砌块墙体无需抹灰，嵌缝使石膏砌块企口缝内粘结浆密实，修补使石膏砌块砌体表面平整、光滑，以便于装饰层的施工。

5.3.14  砌筑前在石膏砌块内填满填充材料可避免砌筑过程中有遗漏的现象。为确保隔声效果，填充材料不得捣实且必须干燥、洁净。

5.3.15  为防止管线安装处的墙面产生裂缝而采取的措施。

5.4  构造柱施工要求

5.4.1  先砌墙后浇筑构造柱的施工顺序有利构造柱与墙体的结合，施工中应严格遵守。

5.4.2  构造柱是房屋抗震设防的重要构造措施。为保证构造柱与墙体可靠的连接，使构造柱能充分发挥其作用而提出了施工要求。

5.4.3  为保证构造柱混凝土密实且不涨模，构造柱模板要求支撑牢固且紧贴墙面不漏浆。

5.4.4  本条相关规定，是为了保证混凝土的强度和两次浇筑时结合面的密实和整体性。

由于石膏砌块马牙槎较大，凹形槎口的腋部混凝土不易密实，故浇筑构造柱混凝土时要引起注意。

5.5  墙面装饰层施工要求

5.5.1～5.5.2  基层清理及涂刷界面剂有利于腻子层与墙体基层间粘接牢固。设备孔洞、管线槽口周围采用石膏腻子批嵌刮平，腻子层分二度施工有利于防止裂缝及控制表面平整度。

5.5.3  粘贴涂塑玻纤网格布是石膏砌块墙体防止装饰面层产生裂缝的技术措施。

5.5.4  满贴涂塑玻纤网格布或满铺镀锌钢丝网，能有效的控制墙面的瓷砖空鼓。

5.6  冬期施工要求

5.6.1  实践证明，室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时，作为划分冬期施工的界限，基本上是符合我国国情的,其技术效果和经济效果均比较好。若冬期施工期规定得太短，或者应采取冬期施工措施时没有采取，都会导致技术上的失误，造成工程质量事故；若冬期施工规定得太长，到了没有必要时还采取冬期施工措施，将影响到冬期施工费用问题，增加工程造价，并给施工带来不必要的麻烦。

5.6.2  石膏砌块砌体工程在冬期施工过程中，只有加强管理和采取必要的技术措施才能保证工程质量符合要求。因此，石膏砌块砌体工程冬期施工应编制冬期施工方案。

5.6.3  普通硅酸盐水泥早期强度增长较快，有利于粘结浆在冻结前即具有一定强度，应优先选用。砂中含有冰块和大于10mm的冻结块，将影响粘结浆强度的增长和砌体灰缝厚度的控制。

粘接石膏冻结后已失去化学活性，不能起到塑化作用，故不得使用。

因石膏砌块强度较低，吸水率较大，砌筑时不应浇水湿润，更不得遭水冻结。

粘结浆的现场运输与储存应根据施工现场实际情况，采取相应有效的御寒防冻措施。

5.6.4  本条文规定是为了保证石膏砌块砌体冬期砌筑的质量。

5.6.5  冬期施工期间适当提高砌筑粘结浆强度等级有利于石膏砌块砌体质量。

5.6.6  因石膏砌块砌体的水平灰缝中有效铺灰面积较小，若采用冻结法施工在解冻期间施工中易产生墙体稳定问题，故不得采用。

掺有氯盐的粘结浆对未经防腐处理的钢筋易造成腐蚀，故不得采用。

5.6.7  目前市场上防冻剂产品较多，为保证粘结浆质量，使其在负温下强度能缓慢增长，应关注产品的适用条件并符合《混凝土外加剂应用技术规程》GB50119的有关规定，实际掺量由试验确定。

5.6.8  暖棚法施工可使砌体中粘结浆强度始终在大于+5℃的气温状态下得到增长而不遭冻结的一项施工技术措施。

5.6.9  石膏砌块砌体采用暖棚法施工，近似于常温下施工与养护，为有利于砌体强度的增长，暖棚内尚应保持一定的温度。表中给出的最少养护期是根据粘结浆等级和养护温度与强度增长之间的关系确定的。粘结浆强度达到设计强度的30%，即达到了粘结浆允许受冻临界强度值，再拆除暖棚时，遇到负温度也不会引起强度损失。表中数值是最少养护期限，并限于未掺盐的粘结浆，如果施工要求强度有较快增长，可以延长养护时间或提高棚内养护温度以满足施工进度要求。

6  质量验收

6.2  主控项目

6.2.1  石膏砌块和粘结浆的强度等级合格是砌体力学性能的重要保证，故作此规定。

6.2.2  钢筋混凝土水平系梁和构造柱是房屋抗震设防的重要构造措施。为保证石膏砌体的抗震满足设计要求，使钢筋混凝土水平系梁和构造柱能充分发挥其作用而提出了本要求。

6.2.3   为了使石膏砌体能够与主体混凝土结构部分结合紧密，不出现裂缝，特要求连接部分的连接构造措施应符合设计要求并在砌筑前全数检查。

6.3   一般项目

6.3.1  当粘结浆采用粘接石膏时石膏砌体的缝隙较小，而当粘结浆采用水泥砂浆时石膏砌体的缝隙较大，本条特对此作了兼顾的规定。

6.3.2  水平灰缝粘结浆饱满度对石膏砌体的抗压强度影响较大，竖向灰缝粘结浆的饱满度虽然对石膏砌体的抗压强度影响不大，但是对石膏砌体的抗剪强度影响明显；而空心石膏砌块有孔洞，较难用百格网进行检查，因此本条对石膏砌体施工时的水平和竖向灰缝的粘结浆饱满度作出了应从水平及竖向缝槽内挤压外溢，外溢部位的长度达到灰缝长度的一定百分比的规定。

6.3.3  本条规定是为了保证石膏砌体与相邻主体承重结构有可靠的连接。

6.3.4  依据产品标志，破碎、断裂、多于一处的缺角（或缺角尺寸大于30 mm ×30mm）的石膏砌块均属于废品，对石膏砌体的抗压强度将产生不利影响，所以在石膏砌体中不得使用这类砌块。

6.3.5  石膏砌块墙体转角处及纵横墙交接处的砌筑和接槎质量，是保证石膏砌体结构整体性能的关键之一。临时间断处留斜槎的连接性能要比留直槎好，所以本条建议临时间断处留斜槎。

6.3.6  考虑到石膏砌块砌体的阴角及不同材料交接处容易出现裂缝现象，阳角损坏修补后对涂饰装修会有一定影响，故作出了相应的规定。

6.3.7  石膏砌块砌体的轴线位置偏移和垂直度是影响结构受力性能和结构安全的关键检测项目，考虑到石膏砌体是用作填充墙砌体，故将其列入一般项目。

6.3.8  石膏砌块砌体一般尺寸偏差，虽然对结构的受力性能和结构安全不会产生重要影响，但对整个建筑物的施工质量、经济性、简便性、建筑美观和确保有效使用面积产生影响，故施工中对其偏差也应予以控制。

6.3.9  石膏砌块与加气混凝土砌块、粘土砖、混凝土小型空心砌块等的干缩性能不一样，为防止或控制干缩裂缝的产生，做出“不应混砌”的规定。但对于因构造需要的墙底部导墙等处，可酌情采用其他材料补砌。

6.3.10  上下皮石膏砌块错开砌筑，搭砌满足一定尺寸要求是为了增强砌体的整体性能。

6.3.11  填充墙砌完后，石膏砌体还将产生一定变形，施工不当，不仅会影响石膏砌体与梁或板底的紧密结合，还会产生结合部位的水平裂缝。

6.4  工程验收

6.4.1  为石膏砌块砌体应验收的隐蔽项目。

6.4.2  为工程必要的验收资料和文件。

6.4.3  工程验收时，除要进行资料检查外，还要进行外观抽查，才具有代表性和真实性。

6.4.4  石膏砌块砌体验收除了应符合本规程的规定之外还需符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）和《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203）的要求。